## Slide 1: Vorlesung Mikrosystemtechnik Teil 6: Ätzen, Ätzstoppverfahren Stefan Hey

## Slide 2: Gliederung
Schichtstrukturierung (Ätzen)
    Nassätzen
      Tauchätzen
      Sprühätzen
    Trockenätzen
      BE: Barrel Etching = Barrel- Ätzen
      PE: Plasma Etching = Plasmaätzen
      RIE: Reaktive Ion Etching = Reaktives Ionenätzen
      RIBE: Reaktive Ion Beam Etching = Reaktives Ionenstrahlätzen
      IE: Ion Etching = Sputterätzen
      IBE: Ion Beam Etching = Ionenstrahlätzen
Ätzstoppverfahren

## Slide 3: Gliederung
Ätzstoppverfahren
  Anisotroper Ätzstopp
  Ätzstopp nach Zeit
  Selektiver Ätzstopp an Isolatorschicht
  Selektiver Ätzstopp an hochdotierter p++ Schicht
  Elektrochemischer Ätzstopp

## Slide 4: Ätzprozesse und Ätztechnik

## Slide 5: Ätzprozesse
Man kann zwischen zwei Ätzprozessen unterscheiden:
  Isotrope Ätzung
    Teilchen bewegen sich in alle Richtungen
    Hohe Selektivität
    Unterätzung der Maske
  Anisotrope Ätzung
    Teilchen bewegen sich senkrecht gerichtet oder entlang Gitterstrukturen
    Geringe Selektivität
    Strukturübertragung exakt
Isotroper (a) und anisotroper (b) Ätzprozess mit einer Maske
Lackmaske
Zu strukturierende Schicht
a
b

## Slide 6: Typische Ätzprofile und Fehler
d
U
RESIST
FEATURE
ETCH STOP LAYER
DESIRED FEATURE SIZE
5. Isotropes Ätzen mit Ätzangriff der Maske entsteht, wenn die Selektivität zu gering ist, und führt zu einer unerwünschten Verringerung von Stegbreiten.
1. Isotropes Ätzen führt zu einer schüsselförmigen Ausbildung des Materialabtrags und einer Unterätzung U der Fotolackmaske um mindestens die Schichtdicke. Die Kante der geätzten Struktur ist nicht gerade und senkrecht. Dies muss berücksichtigt werden, wenn die lateralen Abmessungen der Struktur von ähnlicher Größenordnung wie die Schichtdicke sind.
2. Isotropes Ätzen mit Masken-Vorhalt, d.h. die Vergrößerung der Maskenstruktur bei einem Steg (Leiterbahnen), kann die Unterätzung im Hinblick auf die Stegbreite aus- gleichen. Dadurch wird der kleinste mögliche Abstand zwischen Stegen vergrößert. Daher ist isotropes Ätzen nur sinnvoll, wenn die lateralen Strukturabmessungen groß gegen die Tiefe/Schichtdicke sind.
4. Anisotropes Ätzen: Der Ätzangriff erfolgt in diesem Beispiel nur nach unten (Vh= 0). Mit anisotropem Ätzen können die kleinsten lateralen Abmessungen erreicht werden.
3. Überätzen beim isotropen Ätzen führt zu einer unerwünschten Verringerung von Stegbreiten.
6. Anisotropes Ätzen mit geringer Selektivität zu der unterliegenden Schicht führt zu einem Angriff der Schicht.

## Slide 7: Ätztechnik
Das Ätzen lässt sich grundsätzlich in zwei Techniken unterteilen
  Nasschemisches Ätzen
    Es handelt sich um ein chemisches Verfahren
    Eine chemische Lösung wird auf das ätzende Material aufgebracht
    Dieses Verfahren erfolgt im allgemeinen isotrop (richtungsunabhängig)
    Man unterscheidet zwischen Tauchätzung und Sprühätzung
  Trockenätzen
    Es gibt drei verschiedene Arten des Trockenätzens
      Chemisches Trockenätzen
      Chemisch-physikalisches Trockenätzen
      Physikalisches Trockenätzen

## Slide 8: Nassätzen

## Slide 9: Selektivität ↔ Anisotropie

## Slide 10: Nassätzen
Das Prinzip beim Nassätzen ist die Umwandlung des festen Materials der Schicht in flüssige Verbindungen unter zu Hilfenahme einer chemischen Lösung
Die eingesetzten Chemikalien können genau auf die vorhandenen Schichten abgestimmt werden
→ Sehr hohe Selektivität
Bildquelle: semefab

## Slide 11: Anforderung
Folgende Anforderungen müssen von den chemischen Lösungen erfüllt werden:
  Die Maskierungsschicht darf nicht angegriffen werden
  Die Selektivität muss hoch sein
  Die Ätzung muss durch Verdünnung mit Wasser gestoppt werden können
  Es dürfen sich keine gasförmigen Reaktionsprodukte bilden, da die Bläschen vereinzelt Bereiche abschatten können
  Konstante Ätzrate über lange Zeit
  Die Reaktionsprodukte müssen direkt gelöst werden, damit keine Partikel die Ätzlösung verunreinigen
  Gute Umweltverträglichkeit und leichte Entsorgung

## Slide 12: Tauchätzen
Eine ganze Horde mit Wafern wird auf einmal in einem Becken mit der Ätzlösung prozessiert
Durch Filter und Umwälzpumpen werden Partikel von den Wafern ferngehalten
Die Ätzrate muss genau bekannt sein, um reproduzierbare Ätzungen durchführen zu können
Eine exakte Temperierung der Ätzlösung ist erforderlich
Die Hebevorrichtung kann die Horde waagerecht und senkrecht transportieren
Durch Spülen mit Wasser wird nach der gewünschten Dauer der Ätzvorgang gestoppt
Anschließend kommen die Wafer in eine Trockenschleuder

## Slide 13: Tauchätzen
Hebevorrichtung
Wafer in Horde
Ätzbecken
Wasserspülung
Wasserspülung
Vorteile:
  Viele Proben können parallel geätzt werden
  → Durchsatzrate ist sehr hoch
  Der Aufbau der Ätzanlage ist relativ einfach
Nachteile:
  Schichtabtrag ist relativ inhomogen
Bildquelle: http://www.halbleiter.org

## Slide 14: Ätzapparatur für das Siliziumätzen
Das Ölbad sorgt für eine Temperierung. Der N2 - Bubbler führt N2 zu, durchmischt das Bad und erzeugt eine Schutzgasatmosphäre gegen Luft (O2)
Durch den Kühler wird verdampfende Lösung kondensiert und zurückgeführt. Die Waferbewegung sorgt für einen gleichmäßigen Ätzprozess

## Slide 15: Sprühätzen
Rotieren einer oder mehrerer Proben um Düsen, aus denen die Ätzlösung austritt
Durch die Rotation und die stetige Zugabe frischer Ätzlösung ist die Homogenität sehr hoch
Zum Trocknen werden die Proben unter Rotation in heißer Stickstoffatmosphäre gebracht
Nachteil ist hier der relativ hohe Aufwand zum Ätzen der Probe
Sprühdüsen
Rotierende Trommel
Wafer in Horden
Bildquelle: http://www.halbleiter.org

## Slide 16: Trockenätzen

## Slide 17: Trockenätzen
Materialabtragung durch ein gasförmiges Ätzmedium
Teilschritte
  Erzeugung reaktiver Teilchen
  Transport oder Beschleunigung der Teilchen zum Substrat
  Ätzung durch Substratoberfläche
  Abtransport der Reaktionsprodukte
Trockenätztechnik in verdünnter Gasatmosphäre
  Reagierende Teilchen haben senkrecht zur Oberfläche gerichtete Bewegung → ermöglicht Anisotropie

## Slide 18: Anlagenkonzepte beim Trockenätzen
Substrat befindet sich im Plasma
Substrat und Plasma sind räumlich voneinander getrennt
  Größere Freiheit bei Wahl der Prozessparameter
  Reines Sputtern oder rein chemisches Ätzen je nach gewählter Prozessführung möglich
  Komplexe Anlagen

## Slide 19: Wichtige Anwendungen in der MST
Strukturierung von Dielektrika (Nitrid, Oxid)
Strukturierung von Polysilizium
Tiefenätzen von Silizium (DRIE)
Strippen von Resist durch Veraschen (Plasmaätzen)
Strukturierung von Metallen durch RIBE (Reaktive Ion Beam Etching)

## Slide 20: Arten des Trockenätzen
Physikalische Abtragung | Chemische Abtragung
Ion Milling | Barrel-Ätzen
Anisotrop (senkrechte Wände) | Isotrope Ätzung
Geringe Ätzraten (10 nm/min) | Mäßige Ätzraten (20 - 100 nm/min)
Geringe Selektivität | Hohe Selektivität
Chemisch physikalische Abtragung
Anisotrope Ätzung
Hohe Ätzraten (20 - 500 nm/min)
Hohe Selektivität

## Slide 21: Chemisches trockenätzen

## Slide 22: Chemisches Trockenätzen
Rein chemisches Ätzen
Die Scheibenoberfläche wird nicht durch beschleunigte Ionen geschädigt
Das Ätzprofil ist auf Grund der frei beweglichen Gasteilchen isotrop
  → meist zum Abtragen kompletter Schichten bei hoher Ätzrate eingesetzt
Anlagenvarianten:
  Barrel-Ätzen
  Plasma-Ätzen (Downstream)
Isotropes chemisches Ätzen durch reaktive Ionen und Radikale
Chemisches Trockenätzen
Maske
Schicht
Substrat
Maske
Maske
Substrat
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 23: Selektivität ↔ Anisotropie

## Slide 24: Barrel Ätzen
Trockenchemisches Verfahren
Isotrop, Hohe Selektivität
Aktivierung des Ätzgases im Plasma
Trennung von Substrat und Plasma durch Lochzylinder
Batchprozess:
  Viele Wafer gleichzeitig
  Hoher Durchsatz
Kostengünstiges Verfahren
Homogenität relativ schlecht
  Unterschiede an Rand und in der Mitte des Wavers
Hauptanwendung: Strippen von Photoresist und Röntgenresist in Sauerstoffplasma
Rohrförmiger Reaktor für Boote mit 25-50 Substraten

## Slide 25: Barrel Ätzen
Typische Anwendungen:
isotropes Photoresist Strippen mit geringer Schädigung
Strippen von stark vernetztem Resist
isotrope SiN Rückseitenätzung
Si Ätzen für Solarzellen (Ränder)
Plasma Reinigung
Rohrförmiger Reaktor für 50 x 6"/ 100 x 4" oder 50 x 8" / 100 x 6"

## Slide 26: Selektivität ↔ Anisotropie

## Slide 27: Plasmaätzen
Schema des Plasma-Ätzens im Parallel-Platten-Reaktor
Aktivierung des Ätzgases im Plasma (13,56 MHz)
Gegenelektrode ist kapazitiv gekoppelt und lädt sich negativ auf; Substrate sind auf Erdpotential!
Ätzabtrag durch chemische Reaktion mit den Plasmabestandteilen (Elektronen, Ionen, Radikale, Ätzgas), ergibt ähnliche Eigenschaften wie das nasschemische Ätzen
Isotrop, hohe Selektivität
Hohe Ätzrate
Haupteinsatz: Ätzen geschlossener Schichten auf der Substratrückseite

## Slide 28: Plasmaätzen (Downstream-Ätzer)
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 29: Beispiele zum Plasmaätzen
Si-Ätzen mit CF4 (Tetrafluormethan)
  Erzeugen der ätzenden Komponente im Plasma
  Fluorradikale:
  Chemische Vorgänge
    Fluorradikale greifen Siliziumoberfläche an (Aufbrechen der Si-Si Bindung)
    Ätzprodukt: SiF4

## Slide 30: Anwendung des Plasmaätzens
Prozess-Flow:
  Abscheidung Al auf Si Wafer
  Strukturierung von Al
  Plasmaätzen Si mit SF6 / O2
    Anisotropes Ätzen von Si
    Al als Maskierung
Konsequenz:
  Vollständige Unterätzung von schmalen Strukturen (Brücken, Stege)
  Großflächige Strukturen werden nur teilweise unterätzt
Freistehende Strukturen aus Aluminium ohne Opferschichttechnologie
Bildquelle: C. Lindner et al., Transducers 1991, p. 524

## Slide 31: Chemisch-physikalisches Trockenätzen

## Slide 32: Selektivität ↔ Anisotropie

## Slide 33: Reaktives Ionenätzen (Reactiv Ion Etching RIE)
RIE ist Stand der Technik für das Ätzen feinster senkrechter Strukturen und für das anisotrope Trockenätzen von Silizium
Unterschiede zum Plasma-Ätzen:
Die Substrate sind kapazitiv an RF-Quelle gekoppelt und laden sich negativ auf:
  Die Bias-Spannung sorgt für einen gerichteten Beschuss der Substrate mit den positiv geladenen Ionen
Gleichzeitiges Sputter-Ätzen und Chemisches Ätzen in einem Reaktor

## Slide 34: Reaktives Ionenätzen (Reactiv Ion Etching RIE)
In der Gasentladung entstehen
  Reaktive Gase
  Reaktive Ionen
  Inerte Ionen
Vorteile
  Hohe Selektivität
  Hohe Anisotropie
  Hohe Ätzrate
    Anisotropie und Ätzrate sind durch “Prozess – Chemie“ und Prozessparameter (RF-Leistung, Druck, Plattenabstand, Gasfluss,... ) einstellbar
  Senkrechte Wände
  Die Anisotropie wird durch eine Seitenwandpassivierung erreicht
Reaktives Ionenätzen ist daher die am weitesten verbreitete Trockenätztechnik

## Slide 35: Effekte beim reaktiven Ionenätzen
Erhöhung der Ätzrate
  Schädigung der Oberfläche:
    Ionen mit einer Energie > 50 eV erzeugen Gitterfehler und brechen Oberfläche auf
      Chemische Reaktion geht dadurch schneller
      Gitterfehler reichen mehrere Atomlagen in die Tiefe
    Ionen mit einer Energie < 50 eV sputtern ätzhemmende Oberflächenbeläge ab
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 36: Effekte beim reaktiven Ionenätzen
Seitenwandpassivierung
  Bildung von Polymeren aus den Ätzgasen mittels Plasmapolymerisation
  Polymere werden chemisch nicht angegriffen, sie werden jedoch von den Ionen physikalisch abgesputtert
  Polymerablagerung am Boden werden durch Sputterprozesse entfernt
  Ablagerung an der Seitenwand bleiben, da kein Ionenbeschuss
    Polymere verhindern weitere chemische Reaktion
    Seitenwand ist passiviert und wird nicht mehr weiter geätzt
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 37: Anisotropie bei RIE durch Seitenwandpassivierung
Bildung einer Polymer-Passivierungsschicht durch Betrieb als PECVD- Reaktor
Wechsel zwischen Ätzprozeß und Polymerabscheidung
Abtrag der Polymerschicht durch Sputtern bevorzugt am Trench-Boden
Verarmung des Plasmas in den schmäleren Gräben (Loading Effekt)
Design mit möglichst gleichen Trenchbreiten anstreben

## Slide 38: Anwendung des reaktiven Ionenätzens
RIE-Ätzen wurde für die VLSI-Technologie entwickelt
Beispiel: Tiefe Gräben im CMOS-Prozess
  Tiefe Gräben (trenches) erlauben hohe Kapazitäten von integrierten Kondensatoren bei geringem Flächenbedarf
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 39: Anwendung des reaktiven Ionenätzens
Freistehende Poly-Siliziumstrukturen in der Oberflächenmikromechanik
Vorteile:
  Präzises Ätzen und senkrechte Wände ermöglichen kleine Abstände zwischen den Elektroden
  → stärkere elektrostatische Kräfte
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 40: Selektivität ↔ Anisotropie

## Slide 41: Reaktives Ionenstrahlätzen (RIBE)
Gleiche Anordnung wie beim Ionenstrahlätzen
Ionenquelle wird mit reaktivem Gas betrieben
Betrieb im Hockvakuum
Beschuss mit reaktiven Ionen
Isoptrop bis anisotrop
Selektivität mittel

## Slide 42: Physikalisches Trockenätzen

## Slide 43: Selektivität ↔ Anisotropie

## Slide 44: Sputterätzen
Physikalisches Ätzen mit inerten Ionen
  meist Ar+ bei 0,1 bis 1 keV
Hohe Anisotropie
  Ätzrichtung durch Ionenstrahl vorgegeben
Geringe Selektivität
  Sputterraten für alle Materialien in derselben Größenordnung
  Maske wird ebenfalls abgesputtert
  Limitierte Ätztiefe auf 2 bis 3-fache Maskendicke
Anisotroper Abtrag durch Beschuss mit gerichteten Ionen (E-Feld)
Sputter - Ätzen
Substrat
Maske
Maske
Schicht
Substrat
+
+
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 45: Sputterätzen
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 46: Sputterätzen
Elektrodenkonfiguration
  Elektrodenabstand ca. 1-5 cm
  Unterschiedlich große Flächen
  Wafer auf Bodenelektrode im direkten Kontakt mit Plasma
Plasma
  Inertgas (Typisch Argon) bei Druck 0,5 -10 Pa
  Gasentladung auf mittleren Bereich zwischen Platten beschränkt
  Größerer Spannungsabfall an kleinerer Elektrode
    Spannungsabfall ~ (Flächenverhältnis)-4
    Elektroden laden sich negativ
  Positive Ionen werden auf Elektrode hin beschleunigt
    Primär auf kleine Elektrode (höherer Spannungsabfall)
    auch auf gegenliegende Elektrode

## Slide 47: Sputterätzen
Feldlinien stehen senkrecht zur Waferoberfläche
  Anisotropie bei niedrigen Drücken
  Bei höheren Drücken nehmen Stöße zwischen Ionen zu
  → Anisotropie wird weniger ausgeprägt
Selektivität
  Sputterätzen ist ein physikalisches Prinzip
  → sehr geringe Selektivität

## Slide 48: Probleme beim Sputterätzen
Redeposition
Erosionsgräben (trenching)
Absputtern der Maske
Facettenbildung (faceting)
Implantation der Ionen

## Slide 49: Probleme beim Sputterätzen
Redeposition
  Keine chemische Umsetzung beim Zerstäuben
  Teilchen können sich also wieder niederschlagen
  Ablagerung insbesondere an Seitenwänden
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 50: Probleme beim Sputterätzen
Erosionsgräben
  Ionen werden an Seitenwänden reflektiert
  Lokale Erhöhung der Ionenstromdichte am Boden in Wandnähe
  Höhere Ätzrate
  Ausbildung von Erosionsgräben
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 51: Probleme beim Sputterätzen
Facettenbildung (faceting)
  Maximum der Sputterausbeute liegt bei ca. 70º
    Flächen mit dem idealen Einfallswinkel werden am schnellsten geätzt
    Ecken werden bevorzugt abgesputtert (faceting)
  Durch Winkelabhängigkeit bilden sich bei anfänglich senkrechten Kanten im Laufe des Ätzprozesses schräge Flanken
  Bei streifendem Einfall der Ionen an den Wänden wird kein Material an der Wand abgetragen
    Selbst leicht geneigte Seitenwände werden nicht abgesputtert
  Mit Sputterätzprozessen können keine senkrechten Wände erzeugt werden

## Slide 52: Probleme beim Sputterätzen
Implantation
  Energie der sputternden Ionen ist oft ausreichend für eine oberflächennahe Implantation
  → Schädigung und evtl. Dotierung der oberflächennahen Schicht bis ca.1mm Tiefe
Sonstige Probleme:
  Sputternde Ionen werden teilweise in den Reaktionsraum zurückgestreut und treffen die Apparatur
    Apparatur wird ebenfalls abgesputtert
    Kontamination / Verunreinigung
  Geringe Ätzrate von lediglich einigen 10 nm/min
    → geringer Durchsatz

## Slide 53: Selektivität ↔ Anisotropie

## Slide 54: Ionenstrahlätzen
Räumliche Trennung von Substraten und Plasma
Gleiche Anordnung wie beim reaktiven Ionenstrahlätzen
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 55: Ionenstrahlätzen
Räumliche Trennung von Substraten und Plasma
  Ionenstromdichte und Ionenenergie unabhängig kontrollierbar
  Keine Kontamination durch Absputtern
Ionenstrom und Ionenenergie
  10% bis 30% der im Plasma erzeugten Ionen werden extrahiert
  Beschleunigungsgitter (0.1 – 1kV)
  Neutralisation des Ionenstroms mit Elektronen verhindert Aufweitung
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 56: Ionenstrahlätzen
Inertes Ätzgas (Ar, N2)
Druck: Ionenkanone P  0,1 mTorr, Parallelplattenreaktor 10 -100 mTorr.
  Je geringer der Druck ist, desto stärker anisotrop/ gerichtet ist der Ätzprozess.
Alle Materialien ätzbar
Hohe Anisotropie (Vhorizontal << Vsenkrecht)
Geringe Selektivität, da die Sputterrate nur schwach von der Masse der Atome abhängt.
Geringe Ätzrate, da die Ionendichte im Strahl gering ist.

## Slide 57: Vergleich der Ätzprofile
Plasmaätzen
Sputterätzen
Reaktives Ionenätzen
Bildquelle: www.imtek.de

## Slide 58: Trockenätzen Zusammenfassung
BE: Barrel Etching = Barrel- Ätzen
  Das chemische Ätzen erfolgt praktisch ausschließlich mit freien Radikalen.
  Das Ätzprofil ist jedoch stark isotrop und die Selektivität ist gut
PE: Plasma Etching = Plasmaätzen
  Chemisches Ätzen mit freien Radikalen und geringer Unterstützung durch Ionen.
  Das Ätzprofil ist isotrop bis anisotrop und die Selektivität ist gut
RIE: Reaktive Ion Etching = Reaktives Ionenätzen
  Gerichtetes, stark ionenunterstütztes Ätzen mit reaktiven Ionen, die in einer Gasentladung erzeugt werden, wobei das Substrat mit dem Plasma in Berührung steht.
  Ätzprofil ist isotrop bis anisotrop, die Selektivität ist ausreichend bis gut

## Slide 59: Trockenätzen Zusammenfassung
RIBE: Reaktive Ion Beam Etching = Reaktives Ionenstrahlätzen
  Gerichtetes, stark ionenunterstütztes Ätzen mit reaktiven Ionen, die wie beim IBE erzeugt und auf das Substrat beschleunigt werden.
  Das Ätzprofil ist isotrop bis anisotrop und die Selektivität ist ausreichend bis gut
IE: Ion Etching = Sputterätzen
  Physikalisches Ätzen mit Inert-Ionen, die in einer Gasentladung erzeugt und auf das Substrat beschleunigt werden, wobei das Substrat mit dem Plasma in Berührung steht
  Ätzprofil ist sehr anisotrop, die Selektivität ist sehr gering
IBE: Ion Beam Etching = Ionenstrahlätzen
  Physikalisches Ätzen mit Inert-Ionen, die in einer Gasentladung erzeugt und mit einer Ionenkanone auf das Substrat beschleunigt werden, wobei sich das Substrat außerhalb des Plasmas in einer auf Hochvakuum gehaltenen Ätzkammer befindet
  Ätzprofil ist sehr anisotrop, die Selektivität ist sehr gering

## Slide 60: Aufgabensammlung
Beschreiben sie den Unterschied zwischen Anisotropie und Isotropie.
Was ist der Anisotropiefaktor?
Was ist Selektivität?
Warum kann man Silizium anisotrop ätzen?
Wie kann man die verschiedenen Ätzprozesse einteilen?
Was ist Sputterätzen? Wie funktioniert das Prinzip?

## Slide 61: Ätzstoppverfahren

## Slide 62: Ätzstoppverfahren
Grundlegende Frage:
“Wie kann ich eine Membran oder einen Balken mit einer exakt definierten Dicke herstellen?
z.B. zur Herstellung eines Rückschlagventils mit einer Ventilklappe

## Slide 63: Ätzstoppverfahren
Anisotroper Ätzstopp
Ätzstopp nach Zeit
Selektiver Ätzstopp an Isolatorschicht
Selektiver Ätzstopp an hochdotierter p++ Schicht
Elektrochemischer Ätzstopp

## Slide 64: Anisotroper Ätzstopp

## Slide 65
Ätzstop an {111} - Ebenen bei Ätzung mit KOH EDP, TMAH-Lösung
(110)-Wafer:
Es gibt 2 Scharen von {111} - Ebenen senkrecht zur Oberfläche und mit einem Winkel von 109,47° in der Oberfläche.
Als Maskenschicht reicht Photolack nicht aus. Die Maskenschicht z.B.SiO2 muss vorher strukturiert werden Die Fenster in der Maskierung müssen zu den Kristallachsen genau ausgerichtet sein.
(100)-Wafer: Es gibt 4 Scharen von {111} - Ebenen mit einem Winkel von 90° in der Oberfläche und unter 54,74° zur Oberfläche geneigt. Konkave Ecken bilden sich aus!

## Slide 66: Ätzstopp nach ZEit

## Slide 67: Ätzstopp auf Zeit
Waferdicke: 525 μm ± 25 μm
Gewünschte Dicke der Klappe: 20 μm
Ätzrate (30 % KOH; 80 oC): 79 μm/h = 1,32 μm/min
Erforderliche Ätztiefe: 525 μm – 20 μm = 505 μm
Berechnete Dauer: 382 min ± 20 min
Ätzergebnis ist sehr empfindlich gegenüber Schwankungen in den Prozessparametern, Schwankungen der Waferdicke, Kristallorientierung, …
Batchprozess mit 25 Wafern und „Ätzstopp auf Zeit“ wäre eigentlich günstig, aber ...
aufgrund individueller Schwankungen in der Waferdicke muss jeder Wafer einzeln behandelt werden

## Slide 68: Selektiver Ätzstopp

## Slide 69: Selektive Ätzstoppverfahren
Grundlagen für einen automatischen Ätzstopp
Beim Ätzen mit KOH werden während der Oxidation Elektronen aus der Grenzschicht in den Kristall injiziert
Anschließende Reduktion verbraucht die injizierten Elektronen:
  Elektrische Veränderungen in der Grenzschicht sollten also den Ätzvorgang beeinflussen
  Entfernung der Elektronen an der Grenzfläche stoppt die Ätzung

## Slide 70: Wie kann man Elektronen entfernen?
Rekombination im p+-dotierten Halbleiter: p+-Ätzstopp
  Elektronen rekombinieren mit Löchern
  Elektronen stehen somit für die Ätzung nicht mehr zur Verfügung
Konsequenz:
Ätzrate ist von der Dotierung abhängig
Hohe Dotierungen führen zur starken Verringerung der Ätzrate
Absaugen in elektrischem Feld: Elektrochemischer Ätzstopp
Wirkungsprinzip: Äußere Spannung entzieht Elektronen
Vorteil gegenüber p+-Ätzstopp: Ätzstopp an niedrig dotierten Schichten möglich

## Slide 71: Vorteile eines automatischen Ätzstopp
Bessere Homogenität
  Keilfehler über den Wafer spielt keine Rolle
  Schwankung der Waferdicke spielt keine Rolle
Unabhängigkeit von Schwankungen der Prozessbedingungen
  Temperaturschwankungen
  Konzentrationsschwankungen der Ätzlösung

## Slide 72: Selektiver Ätzstopp mit Dotierschicht

## Slide 73: Ätzrate als Funktion der Dotierung
Ätzrate in Abhängigkeit der Bor-Dotierung für verschiedene KOH-Konzentrationen
Sehr guter Ätzstopp bei extremer Dotierkonzentration (entarteter Halbleiter), relativ unkritisch, wann der Wafer aus der Ätzlösung genommen wird
Bildquelle: Heuberger

## Slide 74: Nachteile des p+-Ätzstopps
Bor-Atome sind kleiner als Silizium
  Es entstehen innere Zugspannungen, die durch Tempern nicht vollständig abgebaut werden können
  Schichtmaterial wird brüchig
  Freigelegte Strukturen können sich verbiegen oder sogar brechen
p+ Material ist entartet
  Keine Integration elektronischer Bauelemente möglich
  (z.B. p/n Übergänge)
  Monolithische Integration von Mechanik und Elektronik weder in CMOS noch in der Bipolar-Technik möglich
  Abhilfe schafft niedrig dotierte Epitaxie-Schicht über vergrabener p+- Schicht

## Slide 75: Anisotropes Ätzen mit Ätzstoppschichten

## Slide 76: Herstellung einer Membran mit Ätzstopschicht

## Slide 77: Elektrochemischer Ätzstopp

## Slide 78: Elektrochemie des KOH-Ätzens
Elektrochemie erlaubt Ätzstopp bei niedrig dotierten Schichten
p-Silizium wird selektiv zu n-Silizium geätzt
Vorspannung des pn – Übergangs in Sperrrichtung
e- werden abgesaugt, Ätzung stoppt auf n-Seite

## Slide 79: Vor- / Nachteile Elektrochemischer Ätzstopp
Vorteile:
Homogene und genaue Herstellung von Membranen & Strukturen
Ätzstopp in „normal“ dotierten Schichten möglich
  monolithische Integration von Elektronik ist möglich
  geringe innere (mechanische) Spannungen
Nachteile:
Elektrische Kontaktierung des Wafers problematisch
  Dichtigkeit
  Niederohmige Kontaktierung
  Aufwendige Einzelwafer-Montage
  Einkopplung mechanischer Spannungen ist schädlich

## Slide 80: Elektrochemische Ätzstop Methode

## Slide 81: Mikrogetriebe, kommerzielle Anwendungen
Mikro Planetengetriebe
  Spielarmer Mikro Planetengetriebeeinbausatz
  Vorgespannte Lager für An- und Abtriebswelle
  Gehäuse und Wellen aus Edelstahl
  Hohlwelle (optional) ermöglicht Durchführung von Laserstrahlen, optischen Fasern, Druckluft oder Vakuum
Bildquelle: micromotion

## Slide 82: Mikrogetriebe, kommerzielle Anwendungen
Mikro Planetengetriebe, Bauteile
Bildquelle: micromotion

## Slide 83: Mikrogetriebe, kommerzielle Anwendungen
Mikro Planetengetriebe, Herstellung
  Herstellung in LIGA-Technik
  Belichtung
  Entwicklung
  Galvanoformung
  Bauteile
Bildquelle: micromotion

## Slide 84: Mikrogetriebe, kommerzielle Anwendungen
Mikro Planetengetriebe, Anwendung
  Positionierung von Spiegeln, Linsen, Mikroskopobjektiven
  Bewegung von Greifern und Roboterachsen
  Einsatz in Mess- und Prüfeinrichtungen
  Medizin- und Halbleitertechnik
  Hochgenaue Positionierung
Bildquelle: micromotion