## Slide 1: Vorlesung Mikrosystemtechnik Teil 7: Lithographie Stefan Hey

## Slide 2: Gliederung
Wiederholung
Lithographie
  Grundprinzip
  Ablauf
  Resist-Technik
  Optische Lithographie (Photolithographie)
  Laserlithographie
  Elektronen-, Ionenstrahllithographie
  Röntgenlithographie
Mikromechanik

## Slide 3: Ätzstoppverfahren

## Slide 4: Ätzstoppverfahren
Grundlegende Frage:
“Wie kann ich eine Membran oder einen Balken mit einer exakt definierten Dicke herstellen?
z.B. zur Herstellung eines Rückschlagventils mit einer Ventilklappe

## Slide 5: Ätzstoppverfahren
Anisotroper Ätzstopp
Ätzstopp nach Zeit
Selektiver Ätzstopp an Isolatorschicht
Selektiver Ätzstopp an hochdotierter p++ Schicht
Elektrochemischer Ätzstopp

## Slide 6: Herstellung einer Membran mit Ätzstopschicht
1. Dotierung
2. Epitaxie
  Deposition von Silizium
3. Oxidation
(100) Silizium
Bor dotierte Ätzstopp-Schicht
(100) Silizium
SiO2 Resist
SiO2 Resist

## Slide 7: Herstellung einer Membran mit Ätzstopschicht
4. Lithographie
5. Anisotropes Ätzen

## Slide 8: Aufgabensammlung
Beschreiben sie den Unterschied zwischen Anisotropie und Isotropie.
Was ist der Anisotropiefaktor?
Was ist Selektivität?
Warum kann man Silizium anisotrop ätzen?
Wie kann man die verschiedenen Ätzprozesse einteilen?
Was ist Sputterätzen? Wie funktioniert das Prinzip?

## Slide 9: Lithographie

## Slide 10: Grundprinzip
Ziel:
  Strukturierung von Schichten oder Substraten durch selektiven Materialabtrag
Idee:
  Strukturierbarer Lack als Schutz („Resist“) gegen die Prozesse der Strukturübertragung
Methode:
  Strahlungsempfindliche Hilfsschicht
    Kann durch Strahlung strukturiert werden
    Ist resistent gegen nachfolgende Prozesse der Strukturübertragung
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 11: Ablauf der Lithographie
Bildquelle: http://www.imtek.de
Resist aufbringen
Belichtung
Entwicklung
Strukturübertragung
Resist entfernen

## Slide 12: Prozessfolge bei der Photolithographie

## Slide 13: Resist (Fotolack)
Strahlungsempfindliches Polymer
Selektiv strukturierbar
Resistent gegen weitere folgende Strukturierungsprozesse
Unterscheidung in:
  Positivresist
    unbelichtete Bereiche bleiben stehen
    belichtete Bereiche werden beim Entwickeln aufgelöst
  Negativresist
    belichtete Bereiche bleiben stehen
    unbelichtete Bereiche werden beim Entwickeln aufgelöst
Belichtung
nach Entwicklung
Negativresist
Positivresist
Resist
Substrat
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 14: Aufschleuder (Spin-On)-Verfahren zur Herstellung von Fotolackschichten
Die Lackdicke ist unabhängig von der dosierten Lackmenge
  Genauigkeit der Schichtdicke : ± 1%
Typische Lackschichten auf Wafern:
  Standard Dünnfilmprozesse (Ätzen, Implantieren) : 1-2 µm
  Spezialprozesse (Galvanik,…): 30-90 µm
  Lackdicke auf “Chrom-Masken“: 0,5 µm
Prozessablauf:
  Lack dosieren einige cm3
  Lack verteilen
  Lack abschleudern
  Zentrifugalkraft wirkt gegen Viskosität, Adhäsion
  Das Abdampfen des Lösungsmittels stoppt das Abdünnen
Abhängigkeit der Lackdicke von der Drehzahl

## Slide 15: Vergleich Positiv- und Negativ-Resist
 | Positiv-Resist | Negativ-Resist
Minimale Strukturbreite | < 0.5 µm | ca. 2 µm
Aspektverhältnis | gut | mäßig
Lift-off | möglich | nicht möglich
Thermische Stabilität | gut (bis 200 °C) | mäßig
Staubpartikel | kaum Einfluß | bewirken Löcher
Passivierung bei Plasma-Ätzung | sehr gut | mäßig
Passivierung bei Naßchemie | mäßig | sehr gut
Adhäsion zu Si | gut | sehr gut
Kosten | teurer | günstiger

## Slide 16: Lithographie - Übersicht
Unterschied nach Art der Strahlung
  Elektromagnetische Strahlung
    Photolithographie
    Röntgenlithographie
  Partikelstrahlung
    Ionenstrahllithographie
    Elektronenstrahllithographie

## Slide 17: Lithographie - Übersicht
Elektromagnetische Strahlung
  Photolithographie
    Begrenzt in der minimalen Strukturgröße
    Belichtung großer Flächen möglich
    Am weitesten verbreitetes Verfahren
    Einsatz in Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik
    Effiziente und produktive Belichtung
    Minimale Strukturgrößen momentan bei ca. 22 nm
    Wellenlänge 193 nm (EUV, extreme UV)
  Röntgenlithographie
Partikelstrahlung
  Ionenstrahllithographie
  Elektronenstrahllithographie

## Slide 18: Lithographie - Übersicht
Elektromagnetische Strahlung:
  Photolithographie
  Röntgenlithographie
Partikelstrahlung:
  Ionenstrahllithographie
  Elektronenstrahllithographie
    Sehr geringe Wellenlänge (8 pm)
    Sehr kleine Strukturgrößen
    Serielle Belichtung durch einen Strahl
    Hohe Schreibzeit (mehrere Stunden)
    Herstellung von Masken
    Herstellung von kleinen Stückzahlen (ASICS)

## Slide 19: Optische Lithographie

## Slide 20: Wellenlänge
UV-Strahlung kommt zum Einsatz (UV - Lithographie)
Verwendete Strahlungsquellen für UV- und Deep UV-Licht
  Quecksilberdampflampen
    436 nm (G - Linie), 405 nm (H-Linie), 365 nm (I - Linie)
  Excimerlaser (Gaslaser)
    KrF: 248 nm, ArF: 193 nm, F2: 157 nm
Excimer-Laser und bessere Belichtungsverfahren erweitern den Einsatzbereich bis zu 22 nm Linienbreite

## Slide 21: Masken
Chrommaske
  Quarzglasplatte mit einer strukturierter Chromschicht (Absorber)
    Dicke Quarzplatte: mm
    Dicke Chromschicht: nm
    Quarzplatte ist transparent für UV
    Chrom absorbiert UV
Typische Kosten
  30 €/cm2 für Strukturen > 5 mm
  75 €/cm2 für Strukturen 1-5 mm
  → Maske für 4“-Wafer: circa 500 – 2500 €
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 22: Herstellung von Chrommasken
Resist auf Chrombeschichtete Quarzplatte (Maskenblank)
Resist mit E-Beam strukturieren
Resist entwickeln
Chrom (nasschemisch) ätzen
Resist strippen

## Slide 23: Maskenlabor für die Mikrotechnik
Forschungszentrum Karlsruhe
Technik und Umwelt

## Slide 24: Mask Aligner

## Slide 25: Ablauf einer Photolithographie
Reinigung der Wafer
HMDS – Beschichtung
  Der Resist haftet nicht oder nur schlecht auf Si, SiOH oder SiO2
  → Verbesserung der Haftung von Resist zu Substrat
Resist aufbringen (Spin-Coating)
  Aufschleudern des Resists
    Standard: Resist dispensieren bei U = 800 rpm Resistdicke definieren bei U = 4000 rpm
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 26: Ablauf einer Photolithographie
Softbake
  Austreiben des Lösungsmittel
    Hotplate: T = 90 °C, t = 45 Sec
    Ofen: T = 90 – 100 °C, t = 20 min
Alignment und Belichten
  Parameter: Belichtungszeit, Energiedosis und Wellenlänge
  Proximity, Kontakt oder abbildende Belichtung
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 27: Ablauf einer Photolithographie
Entwicklung
  Entwicklung in speziellem Entwickler
  Parameter: Entwicklungsdauer (Standard: ca. 50 sec)
  Überentwicklung führt zu schlechten Kanten
  Unterentwicklung führt zu Rückständen des zu entfernenden Resists
Postbake
  Austreiben des restlichen Lösungsmittel
  Stabilisierung und Aushärten der Polymer-Matrix
    Hotplate: T = 115 °C, t = 45 Sec
    Ofen: T = 115 – 130 °C, t = 20 min
Strukturierung
Resist entfernen (Strippen)
  Wafer in Aceton (t~ 5 min), Isopropanol, DI-Wasser
  Oder: Wafer ins O2-Plasma
  Resist wurde beim Strukturierungsprozess komplett verbraucht

## Slide 28: Belichtungsverfahren
Bildquelle: http://www.imtek.de
Kontakt-
belichtung
Proximity-
belichtung
Projektions-
belichtung
Projektions-
belichtung
Schattenprojektion
Abbildende Projektion

## Slide 29: Kopierverfahren – ohne Optik
Kopierverfahren (Schattenwurf)
Kontakt-Verfahren
Proximity-Verfahren
Merkmale
Großflächige Belichtung, hoher Durchsatz
Verwenden von Masken
Beugungsbegrenzte (laterale) Auflösung: (x²   d)
: Wellenlänge
d: Anstand Maske - Wafer

## Slide 30: Auflösung bei der Schattenprojektion
Physikalische Grenze aufgrund Wellennatur des Lichtes
Beugung das Lichtes an der Maske abhängig von:
  Wellenlänge l
  Abstand dprox (Proximity Abstand + Lackdicke)
Intensitätsverteilung im Lack
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 31: Kontakt - Belichtung
Maske liegt auf Wafer bzw. wird angepresst
Vorteile
  Strukturen im Sub-mm -Bereiche sind möglich
    Geringe Abbildungsfehler
  Full-Wafer-Verfahren
    Höher Durchsatz
Nachteile
  Verschmutzung der Maske
    Maskendefekte durch Staubteilchen sind unvermeidbar
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 32: Proximity-Belichtung
Kein direkter Kontakt zwischen Maske und Substrat (Proximity-Gap: 10 mm ≤ g ≤ 30 mm )
Vorteile:
  Höhere Maskenlebensdauer
  Full-Wafer-Verfahren
    Höherer Durchsatz
Nachteil:
  Geringere Strukturauflösung
Standard Verfahren in der Mikrostrukturtechnik
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 33: Abbildende Projektion
Merkmale
  Abbilden über (Verkleinerungs-) Optik
  Numerische Apertur NA = n sin ()
  Auflösung und Schärfentiefe durch Optik bestimmt


## Slide 34: Belichtungssystem

## Slide 35: Numerische Apertur und Auflösung optischer Systeme
Randstrahlen

Resist-beschichtetes Substrat
NA = n × sin()
(NA: numerische Apertur, n: Brechungsindex, : Einfallswinkel des
Randstrahls)
Kleinste Struktur:

## Slide 36: Optische Abbildungen: Schärfentiefe
Schärfentiefe Abhängig von:
  Wellenlänge 
  numerischer Apertur NA
z   \ NA²
Qualitätsmaß für akzeptable Abbildung
zB
zA
F=8
F=2.8
Halbieren der Lichtmenge

## Slide 37: Optische Abbildungen: Schärfentiefe
Je größer der Winkel unter dem sich Strahlen vereinigen, desto größer die numerische Apertur und desto kleiner die Schärfentiefe
Die Schärfentiefe ist ein Maß für eine Defokussierung welche für ein Objekt möglich ist, bevor es optisch unakzeptabel wird

## Slide 38: 3D-Strukturen für MEMS – Große Schärfentiefe

## Slide 39: Abbildende Projektion
Vorteile:
  Vergrößerte Masken sind leichter herstellbar
  → bessere Kontrollierbarkeit
  Einzelchipbelichtung („Step and repeat“):
  → nichtlinearer Waferverzug ist korrigierbar
Nachteile:
  Geräte sind sehr teuer (extrem korrigierte Optiken)
  Objektive habe Numerische Apertur (NA < 0.6)
  Geringer Durchsatz → Justage für jeden einzelnen Chip
  Geringe Tiefenschärfe → geringeres Aspektverhältnis

## Slide 40: Lithographie Objektive

## Slide 41: Lithography objective with reflecting elements

## Slide 42: Lithographieobjektiv

## Slide 43: ASML Waferstepper mit Zeiss Objektiv

## Slide 44: Evolution Lithographie

## Slide 56: Laserlithographie

## Slide 57: Laserlithographie
Prinzip
Laserschreiben (DUV)
Eximer-Laser
Auftrennen von Molekülbindungen
Verkleinerungen über Linsen
Kurze Pulse

## Slide 59: Laserlithographie
Beispiel: Löcher

## Slide 60: Laserlithographie
Mikrostrukturierung

## Slide 61: Laserlithographie
3D Laserschreiben
fs- Faserlaser
Energie einzelner Photonen unterhalb der Anregungsschwelle des Resist
Im Fokus Energie ausreichend (Mehrphotonen-anregung)
Beliebige 3D-Strukturen herstellbar
Nanoscribe GmbH, KA

## Slide 62: Laserlithographie
3D photonic crystal

## Slide 63: Laserlithographie
3D Strukturen aus Spiralen

## Slide 64: Laserlithographie
Beispiel: LASIK
  Korrektur von Fehlsichtigkeit
  Ablation: 0,25 µm/Puls
  ca. 2000 € / Auge

## Slide 65: Röntgenlithographie

## Slide 66: Warum Röntgenlithographie
Verdopplung der Komponenten auf integrierten Schaltkreisen alle 1-2 Jahre
Halbierung der Prozessgröße alle 2-4 Jahre
Wellenlänge der Strahlung ist entscheidend für die minimale Strukturauflösung
Optische Lithographie:
  Wellenlänge von 426 nm – 157 nm
Röntgenlithographie
  Wellenlänge von 2 - 0.2 nm sind nutzbar
  → wesentliche Verringerung der Strukturbreite
Jahr | Prozessgröße (min. möglich)
1971 | 10 µm
1974 | 6 µm
1977 | 3 µm
1982 | 1.5 µm
1985 | 1 µm
1989 | 800 nm
1994 | 600 nm
1995 | 350 nm
1997 | 250 nm
1999 | 180 nm
2001 | 130 nm
2004 | 90 nm
2006 | 65 nm
2008 | 45 nm
2010 | 32 nm
2012 | 22 nm
2014 | 14 nm
2016 | 10 nm
2018 | 7 nm
2020 | 5 nm

## Slide 67: Röntgenquellen
Anforderung:
  Hohe Intensität
  → kurze Belichtungszeit → hoher Scheibendurchsatz
  Hohe Parallelität der Strahlung
  → hohe Strukturauflösung
  → hohes Aspektverhältnis
Röntgenquellen:
  Hochleistung – Röntgenröhren
  Plasmaquellen
  Synchrotron

## Slide 68: Strahlerzeugung der Röntgenröhren
Glühender Metalldraht (Kathode) sendet e- aus
Anode beschleunigt e-
Abbremsen der Elektronen am Target
  Bremsstrahlung + Wärme
Nachteile:
  Starke Wärmeentwicklung am Substrat
  Zu geringe Intensität
  Nicht parallel
Keine Bedeutung in der MST
Wafer
Resist
Maske

## Slide 69: Prinzip des Synchrotron
Strahlung strahlt tangential ab
Horizontal: Streifenförmig
Vertikal: Bewegung durch Scanner
Proben müssen mit Scanner über den Strahl gelenkt werden
Komplette Ausleuchtung der Probe
Periodischer Energieeintrag
Periodische Erwärmung der Maske
Typische Werte:
  Halbwertsbreite (1s): ca. 1 mm
  Scannerhub H: max. 200 mm
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 70: Synchrotron-Strahlung
Elektronen auf Kreisbahn
  Zentripetalbeschleunigung
  Synchrotron-Strahlung (tangential zur Umlaufbahn)
Eigenschaften
  Kontinuierliches Spektrum
  Hochparallel
  Polarisiert
  Sehr hohe Langzeitstabilität
  Technisch geeignet für Lithographie
Bildquelle: https://www.anka.kit.edu/

## Slide 71: Synchrotron Lithographie
Belichtungskammer
Justiertisch
Lack
(typ. 1 µm)
Substrat
Proximity-Abstand
(z.B. 40 µm)
Maskensubstrat
(einige µm)
Absorber
(ca. 0,5 µm)
Röntgenstrahlung
(0,2 – 2 nm)
Vakuumfenster

## Slide 72: Synchrotron Lithographie
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 73: Röntgenlithographie
Vorteile:
  Sehr kleine Wellenlänge
    Beugungseffekte sind vernachlässigbar
    Strukturbreiten im nm-Bereiche sind möglich
Nachteile:
  Synchrotron-Strahlung sehr aufwendig (Teilchenbeschleuniger)
  Hohe Anforderungen an die Röntgenmasken
  Sehr teures Verfahren
  Für die Mikroelektronik noch keine Bedeutung
Aspektverhältnis:
  Hochenergetische, parallele Strahlung
    Belichtung von Resist bis zu einer Dicke von 3 mm möglich
    Hohe Strukturen, Verwendung für den Spritzguß (LIGA)
    Interessant für die MST