## Slide 1: Vorlesung Mikrosystemtechnik Teil 8: Lithographie II W.Stork

## Slide 2: Lithographieobjektiv

## Slide 3: ASML Waferstepper mit Zeiss Objektiv

## Slide 4: Vergleich Steppermarkt

## Slide 5: Entwicklung der Marktanteile Stepper

## Slide 6: Entwicklung der Strukturgröße

## Slide 8: Evolution Lithographie

## Slide 9: Immersionslithographie

## Slide 10: Immersionslithographie

## Slide 11: Immersionslithographie bei Bewegung

## Slide 12: EUV Lithographie
EUV Erzeugung durch fokussierten Laserstrahl in Gasen z.B. Xenon (13.5nm) (Laser-produced plasma, LPP)
Nur reflektive Optik möglich, weil kein transparentes Material verfügbar ist.

## Slide 13: EUV mit geschmolzenem Zinn

## Slide 14: EUV Stepper ASML

## Slide 16: Laserlithographie

## Slide 17: Laserlithographie
Prinzip
Laserschreiben (DUV)
Eximer-Laser
Auftrennen von Molekülbindungen
Verkleinerungen über Linsen
Kurze Pulse

## Slide 18: Laserlithographie
Beispiel: Löcher

## Slide 19: Laserlithographie
Mikrostrukturierung

## Slide 20: Laserlithographie
3D Laserschreiben
fs- Faserlaser
Energie einzelner Photonen unterhalb der Anregungsschwelle des Resist
Im Fokus Energie ausreichend (Mehrphotonen-anregung)
Beliebige 3D-Strukturen herstellbar
Nanoscribe GmbH, KA

## Slide 21: Laserlithographie
3D photonic crystal

## Slide 22: Laserlithographie
3D Strukturen aus Spiralen

## Slide 23: Laserlithographie
Beispiel: LASIK
  Korrektur von Fehlsichtigkeit
  Ablation: 0,25 µm/Puls
  ca. 2000 € / Auge

## Slide 24: Röntgenlithographie

## Slide 25: Warum Röntgenlithographie
Verdopplung der Komponenten auf integrierten Schaltkreisen alle 1-2 Jahre
Halbierung der Prozessgröße alle 2-4 Jahre
Wellenlänge der Strahlung ist entscheidend für die minimale Strukturauflösung
Optische Lithographie:
  Wellenlänge von 426 nm – 157 nm
Röntgenlithographie
  Wellenlänge von 2 - 0.2 nm sind nutzbar
  → wesentliche Verringerung der Strukturbreite
Jahr | Prozessgröße (min. möglich)
1971 | 10 µm
1974 | 6 µm
1977 | 3 µm
1982 | 1.5 µm
1985 | 1 µm
1989 | 800 nm
1994 | 600 nm
1995 | 350 nm
1997 | 250 nm
1999 | 180 nm
2001 | 130 nm
2004 | 90 nm
2006 | 65 nm
2008 | 45 nm
2010 | 32 nm
2012 | 22 nm
2014 | 14 nm
2016 | 10 nm
2018 | 7 nm
2020 | 5 nm

## Slide 26: Röntgenquellen
Anforderung:
  Hohe Intensität
  → kurze Belichtungszeit → hoher Scheibendurchsatz
  Hohe Parallelität der Strahlung
  → hohe Strukturauflösung
  → hohes Aspektverhältnis
Röntgenquellen:
  Hochleistung – Röntgenröhren
  Plasmaquellen
  Synchrotron

## Slide 27: Strahlerzeugung der Röntgenröhren
Glühender Metalldraht (Kathode) sendet e- aus
Anode beschleunigt e-
Abbremsen der Elektronen am Target
  Bremsstrahlung + Wärme
Nachteile:
  Starke Wärmeentwicklung am Substrat
  Zu geringe Intensität
  Nicht parallel
Keine Bedeutung in der MST
Wafer
Resist
Maske

## Slide 28: Prinzip des Synchrotron
Strahlung strahlt tangential ab
Horizontal: Streifenförmig
Vertikal: Bewegung durch Scanner
Proben müssen mit Scanner über den Strahl gelenkt werden
Komplette Ausleuchtung der Probe
Periodischer Energieeintrag
Periodische Erwärmung der Maske
Typische Werte:
  Halbwertsbreite (1s): ca. 1 mm
  Scannerhub H: max. 200 mm
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 29: Synchrotron-Strahlung
Elektronen auf Kreisbahn
  Zentripetalbeschleunigung
  Synchrotron-Strahlung (tangential zur Umlaufbahn)
Eigenschaften
  Kontinuierliches Spektrum
  Hochparallel
  Polarisiert
  Sehr hohe Langzeitstabilität
  Technisch geeignet für Lithographie
Bildquelle: https://www.anka.kit.edu/

## Slide 30: Synchrotron Lithographie
Belichtungskammer
Justiertisch
Lack
(typ. 1 µm)
Substrat
Proximity-Abstand
(z.B. 40 µm)
Maskensubstrat
(einige µm)
Absorber
(ca. 0,5 µm)
Röntgenstrahlung
(0,2 – 2 nm)
Vakuumfenster

## Slide 31: Synchrotron Lithographie
Bildquelle: http://www.imtek.de

## Slide 32: Röntgenlithographie
Vorteile:
  Sehr kleine Wellenlänge
    Beugungseffekte sind vernachlässigbar
    Strukturbreiten im nm-Bereiche sind möglich
Nachteile:
  Synchrotron-Strahlung sehr aufwendig (Teilchenbeschleuniger)
  Hohe Anforderungen an die Röntgenmasken
  Sehr teures Verfahren
  Für die Mikroelektronik noch keine Bedeutung
Aspektverhältnis:
  Hochenergetische, parallele Strahlung
    Belichtung von Resist bis zu einer Dicke von 3 mm möglich
    Hohe Strukturen, Verwendung für den Spritzguß (LIGA)
    Interessant für die MST